SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH                        ELEMENTÓW BETONOWYCH

1.   Wstęp

1.1.	Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1708 E na odcinku Brzeźno - skrzyżowanie (Czartoryja- Godynice). Odcinek l - od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Rybnik do skrzyżowania Błaszki - Złoczew wraz z przebudową tego skrzyżowania.

1.2.	Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania:

-ścieku skarpowego wraz z betonowym łącznikiem z betonu B-25 analogicznie do KPED karta01,24:01.28,

- ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej zbetonuB-25-ścieku	przydrożnego korytkowego o szer. 1,2m i gł. 0,2m (mulda trawiasta) dno umocnione narzutem kamiennym gr.l0crn i szerokości 0,5m skarpy umocnione darniną.

4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w	ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

oraz ST D,M.00.00.00 „Wymagania ogólne",

- Ściek   przykrawężnikowy   - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia   wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników  (np.   kanalizacji deszczowej).

- Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych
z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

- Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do
odbiorników sztucznych lub naturalnych.

1.4.4.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.   Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne".

2.2.	Beton na ławę

Beton    na   ławę   pod   ściek   powinien   odpowiadać   wymaganiom    PN-B-06250,   Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-10.

2.4.	Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających  je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.5 Cement

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701.

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.6.	Woda

Woda powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.7.	Piasek

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.

2.8.	Prefabrykowane elementy betonowe ścieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5,2.9,2.13.

Do wykonania prefabrykatów i elementów wylewanych na mokro należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5mm.

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
na długości	± 10mm,

na wysokości i szerokości  ±   3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9.	Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04.

3.	Sprzęt

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano wST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne".

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.	Transport

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne".

4,2, Transport materiałów

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5.	Wykonanie

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne".

5.2.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową.

5.3.	Wykop pod ławę

Wykop pod wspólną ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050, Wymiary  wykopu   powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z   uwzględnieniem  w

szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu

pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4.	Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02. 5.4.1. Ława betonowa

Klasa   betonu   stosowanego  do  wykonania  ław  powinna   być  zgodna   z  dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-10.

5.5.	Wykonanie ścieku z prefabrykatów

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 m, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.

Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego" wg KPED - karta 01.03, to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masa zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. 'Wymagania ogólne".

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt2.

6,3, Badania w czasie robót

6.3.1.Zakres badań

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać:

- wykop pod ławę

- gotową ławę

- wykonanie ścieku

6.3.2.Wykop pod ławę

Należy  sprawdzać,   czy  wymiary  wykopu   są zgodne  z dokumentacją  projektową zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania ławy

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:

- linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100rn ławy,

- niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1cm na każde 100m ławy,

- wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

-wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości  projektowanej, 		        -szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej ,

-równości górnej powierzchni ławy 1cm prześwitu pomiędzy powierzchnią   -ławy a przyłożoną czterometrową łatą.

6.3.4.Sprawdzenie wykonania ścieku

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:

- niweleta ścieku, która różnić się od niwelety projektowanej o ± 1cm na każde 100m
wykonanego ścieku,

- równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m
długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą
czterometrową,

- wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10metrach wykonanego
ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,

- grubość podsypki, sprawdzana co 100m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1cm.

7.   Obmiar robót

7.1,Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. 'Wymagania ogólne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego każdego rodzaju ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.

-ścieku skarpowego wraz z betonowym łącznikiem z betonu B-25 analogicznie do KPED karta 01.24:01.28,

- ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej z betonu B-25-ścieku przydrożnego korytkowego o szer. 1,2m i gł. 0,2m (mulda trawiasta) dno umocnione narzutem kamiennym gr.
10cm i szerokości 0,5rn skarpy umocnione darniną.

8 .    Odbiór  robót

8.1,    Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-wykop pod ławę,									-wykonana ława, 										 -wykonana podsypka.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano w ST  D.M.00,00.00.  "Wymagania ogólne".

9.2.	Szczegółowe warunki płatności.

Cena wykonania 1m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 	  													-prace pomiarowe i przygotowawcze,							- dostarczenie materiałów,							- wykonanie wykopu pod ławy,							- wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),				-wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),						- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,					- ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,				-zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,						- zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu,					   - umocnienie skarpy ścieku darniną,							- umocnienie dna ścieku narzutem kamiennym,					- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10.  Przepisy	związane

10.1.	Normy

- PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane

- PN=B=06250	Beton zwykły

- PN-B-06711	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

- PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

- PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- BN-88/6731-08       Cement. Transport i przechowywanie

- BN-74/6771-04       Drogi samochodowe. Masa zalewowa

- BN-80/6775-	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
03/01	parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

- BN-80/6775-	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
03/04	parkingów    i    torowisk    tramwajowych.    Krawężniki    i    obrzeża

chodnikowe

11.	BN-64/8845-02       Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2.	Inne dokumenty

12,	Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

13.	Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.